| Цементограмма по скв. № 10070-shum |  |  | Лист 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кондуктор (диаметр – 245 мм) | Интервал исследования: 10.0 - 150.0 м |  |  |
| Заказчик: | Дата исследования: 19 Oct 2026 |  |  |
|  | Масштаб 1:500 |  |  |
| Метод виброакустической цементометрии (ВАЦ) НПЦ "ГГХМ", ТГРУ, ПАО "Татнефть" |  |  |  |
| Коэффициент затухания Кзат = 0.2 |  | Рабочая частота F = 5 кГц |  |
| Начальник НПЦ ГГХМ |  | М.Г. Чернышова |  |
| Интерпретатор |  |  |  |

Определение качества цементирования элементов конструкции скважин методом виброакустической цементометрии (ВАЦ)

ТГРУ ПАО «Татнефть»

Заключение

по скв. № 10070-shum

Заказчик:

По состоянию заколонного цемента кондуктора скв 10070-shum (диаметр 245 мм, интервал исследования: 10.0 – 150.0 м) методом ВАЦ установлены интервалы дефектного цемента, которые показаны на цементограмме и в таблице:

Интервалы глубин дефектного цемента кондуктора

| верхняя граница интервала (м); нижняя граница интервала (м); мощность интервала (м); Категория дефекта. 10.0; 45.0; 35.0; неопределённый цемент. 46.2; 56.8; 10.6; частичный цемент. 56.9; 63.1; 6.2; отсутствует цемент. 64.2; 65.8; 1.6; частичный цемент. 69.1; 74.6; 5.5; отсутствует цемент. 78.2; 83.1; 4.9; частичный цемент. 83.1; 86.6; 3.5; отсутствует цемент. 88.9; 95.0; 6.1; частичный цемент. 97.2; 104.8; 7.6; частичный цемент. 108.4; 115.1; 6.7; отсутствует цемент. 115.1; 121.2; 6.1; частичный цемент. 124.7; 134.2; 9.5; частичный цемент. 136.9; 139.2; 2.3; частичный цемент. 141.9; 144.6; 2.7; частичный цемент. 144.7; 149.4; 4.7; отсутствует цемент. |
| --- |
| Интерпретатор |  |