| Цементограмма по скв. № baseline |  |  | Лист 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кондуктор (диаметр – 245 мм) | Интервал исследования: 10.0 - 150.0 м |  |  |
| Заказчик: | Дата исследования: 19 Oct 2026 |  |  |
|  | Масштаб 1:500 |  |  |
| Метод виброакустической цементометрии (ВАЦ) НПЦ "ГГХМ", ТГРУ, ПАО "Татнефть" |  |  |  |
| Коэффициент затухания Кзат = 0.3 |  | Рабочая частота F = 5 кГц |  |
| Начальник НПЦ ГГХМ |  | М.Г. Чернышова |  |
| Интерпретатор |  |  |  |

Определение качества цементирования элементов конструкции скважин методом виброакустической цементометрии (ВАЦ)

ТГРУ ПАО «Татнефть»

Заключение

по скв. № baseline

Заказчик:

По состоянию заколонного цемента кондуктора скв baseline (диаметр 245 мм, интервал исследования: 10.0 – 150.0 м) методом ВАЦ установлены интервалы дефектного цемента, которые показаны на цементограмме и в таблице:

Интервалы глубин дефектного цемента кондуктора

| верхняя граница интервала (м); нижняя граница интервала (м); мощность интервала (м); Категория дефекта. 10.0; 45.0; 35.0; неопределённый цемент. 50.9; 54.3; 3.4; отсутствует цемент. 59.1; 65.3; 6.2; отсутствует цемент. 70.6; 77.7; 7.1; отсутствует цемент. 83.0; 89.0; 6.0; отсутствует цемент. 92.3; 97.6; 5.3; отсутствует цемент. 102.9; 109.3; 6.4; отсутствует цемент. 115.3; 120.9; 5.6; отсутствует цемент. 122.9; 124.7; 1.8; частичный цемент. 127.5; 142.2; 14.7; отсутствует цемент. 144.4; 145.6; 1.2; частичный цемент. |
| --- |
| Интерпретатор |  |